ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU NA WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 W KRZYWINIE.

- W treści SIWZ Zamawiający określa wyposażenie boiska wielofunkcyjnego o bramki do piłki ręcznej, podczas gdy boisko nie jest przystosowane do gry w piłkę ręczną (brak linii i obsady bramek).

- W treści SIWZ wymieniono dwa alternatywne sposoby odwodnienia i wykonania podbudów płyty boiska wielofunkcyjnego, natomiast w dokumentacji projektowej wskazana jest podbudowa nieprzepuszczalna z odwodnieniem liniowym. Proszę o sprostowanie.

- Pomiędzy opisem do projektu budowlanego, rysunkami przez przekroje konstrukcyjne nawierzchni a przedmiarem występują zasadnicze rozbieżności warstw podbudów (rodzaje i miąższości). Proszę o sprostowanie i dokładne określenie rozwiązania konstrukcyjnego odwodnień i konstrukcji podbudów.

Ad. 1 – typowy projekt boiska wielofunkcyjnego przewiduje że jest to boisko do siatkówki i koszykówki , nie przewiduje się elementów boiska do piłki ręcznej.

Ad 2 – podbudowę boiska wielofunkcyjnego należy wykonać zgodnie z projektem tj: Nawierzchnię boiska wykonać należy z nawierzchni syntetycznej poliuretanowo-gumowej gr. 1cm. Zastosowana nawierzchnia musi być odporna działanie czynników atmosferycznych oraz promieni UV.  Ze względu na skomplikowane warunki gruntowo wodne stwierdzone na podstawie badań geotechnicznych gruntu w warstwie podbudowy boisk należy zastosować geowłókniny wzmacniające i separujące oraz płytę betonową jako warstwę konstrukcyjną ze spadkiem wg projektu. Podbudowę boiska wykonać należy jak następuje od dołu:

- zagęszczony mechanicznie grunt rodzimy lub nasypowy (piasek średnioziarnisty)

- podsypka piaskowa 5 cm

- geowłóknina wzmacniająco – separująca o włóknach ciągłych o wytrzymałości na rozciąganie min 10kN/m

- warstwa drenująca - piasek gruboziarnisty zagęszczony  - warstwa grubości min 30cm

- płyta z betonu B20 ze zbrojeniem rozproszonym gr. 15cm , zdylatowana co 3m – pola do 10m2

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowo – gumowa gr 1cm

Ad 3 – Podbudowę boiska wielofunkcyjnego wykonać należy jak w poprzednim punkcie , podbudowę boiska do piłki nożnej wykonać zgodnie z projektem tj. : Nawierzchnię boiska wykonać należy z trawy syntetycznej o długości włókien 40-50mm ,  wypełnionej piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym. Zastosowana nawierzchnia musi być odporna działanie czynników atmosferycznych oraz promieni UV.  Ze względu na skomplikowane warunki gruntowo wodne stwierdzone na podstawie badań geotechnicznych gruntu w warstwie podbudowy boisk należy zastosować geowłókniny wzmacniające i separujące. Podbudowę boiska wykonać należy jak następuje od dołu:

- zagęszczony mechanicznie grunt rodzimy lub nasypowy (piasek średnioziarnisty)

- podsypka piaskowa 5 cm

- geowłóknina wzmacniająco – separująca o włóknach ciągłych o wytrzymałości na rozciąganie min 10kN/m

- warstwa drenująca – rury drenarskie w obsypce ze żwiru płukanego frakcji 8-16mm w otulinie z geowłókniny drenarsko – separującej o przepuszczalności min. 95mm/s

- piasek gruboziarnisty zagęszczony  - warstwa grubości min 30cm

- warstwa konstrukcyjna - kruszywo łamane zagęszczone frakcji 31,5 – 63mm grubości 10cm

- warstwa klinująca kruszywo łamane zagęszczone frakcji 0 – 31,5 mm grubości 5cm

- warstwa wyrównująca zagęszczona z miału kamiennego o frakcji 0-4mm grubości 4cm.

warstwa trawy syntetycznej o długości włókna 40-50mm wypełniona piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym.